ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE MUESTRAS PATOLOGICAS

DESTINO: Deposito del Laboratorio de Anatomía Patológica y otros efectos. Departamento Judicial Lomas de Zamora.

UBICACIÓN DE LA OBRA: Predio de las Fiscalias Correccionales, Calle Mayor Olivera y Presidente Perón Nº 2536 Banfield.

ITEM 1: TAREAS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra

- Limpieza de Obra diaria.

- Delimitar el sector  donde se realizaran los trabajos de excavación de fundaciones y trabajos mencionados en los items que a continuación se detalla.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación y final de la obra.

- Se deberá realizar el retiro, desviación o reacondicionamiento de toda instalación que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

- Se deberá proveer un cerco de obra, y prever de acceso independiente para del ingreso del personal de la dependencia. A su vez se deberá cumplir con todas las reglamentaciones exigidas por el Municipio, como por ejemplo permiso de obra, etc.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

ITEM 2: FUNDACIONES - ESTRUCTURA Hº Aº

- Para la siguiente obra se usara el Reglamento Argentino de estructuras de H°A° PREAH 64 cuyas especificaciones se ajustara el ejecutor.

- El hormigón a colocar  será de una resistencia de........... 70 kg/cm2 a la compresión. El acero será de una resistencia de …......2400 kg/cm2 aleteado conformado en frió.

- De ser necesario el contratista deberá realizar un estudio de suelos para adoptar el mejor sistema de fundación, preferentemente se adoptará una viga de fundación por debajo del nivel de vereda de 0.20 x 0.40 m, con una armadura mínima de 4 Ø 12 con estribos 6c/208 o lo que indique el cálculo de estructuras a presentar a los diez días de adjudicada la obra. Esta ira sobre dos (2) pilotines de diámetro 0.30cm. con armadura de 4ø10 y estribos helicoidales del ø6 c/20cm. fundada sobre terreno firme. Las vigas de encadenado superior se harán de 0,20 x 0.40 con armadura 4ø12 y estribos de ø6 c/20cm. Sobre toda la mampostería del nuevo deposito.

ITEM 3: MAMPOSTERIA

- La  mampostería a emplear será de ladrillo común tipo “CHACABUCO” de  0.05 X 0.12 X 0.25:

- Se ejecutaran las paredes de mampostería perfectamente a plomo y sin pandeos. Las hiladas serán perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 1 mm de espesor. Los ladrillos serán mojados abundantemente antes de su colocación.

- La elevación se ejecutara simultáneamente al mismo nivel en todas las partes que deban ser trabadas para regularizar el asiento y enlace de albañilería. Se utilizara mezcla tipo 1/8 – 1 – 4. los encuentros con paredes existente se fijaran con 2 varillas del Ø4,2 cada 6 hiladas.

- La mampostería se ejecutara en el nuevo deposito y en el deposito existente donde se desmontara el portón existente.

- Sup. Aprox. 41 m² de mampostería a realizar y completar

ITEM 4: CAPAS AISLADORAS

- Se ejecutaran con mezcla tipo 1-3 y una proporción de 1 Kg. de hidrófugo mineral amasado por cada 10 lts. de agua.

- Capa Aisladora Horizontal (Tipo cajón): En todas las paredes se extenderán dos capas aisladoras de 1.5mm de espesor cada una. La inferior a la altura de contrapiso La que correrá también por debajo de los marcos de las puertas. La superior a 10 cm. Por sobre el nivel de piso terminado. Ambas capas se unirán mediante una vertical de igual material y espesor. En todos los casos estarán perfectamente planchadas, ejecutados con esmero y sin interrupciones.

ITEM 5: REVOQUES INTERIOR Y EXTERIOR

- Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente.

- Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.

- En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos.

- Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección.

- Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre y se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para proporcionar adherencia.

- Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos.

- Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación.

- Los paramentos de ladrillos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los morteros. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia fina.

Para la ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el    	paramento, fajas a una distancia no mayor de 1,20 metros,  	perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las que se rellenarán  	con el mortero que corresponda. Cuando se deba aplicar previamente 	azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes de 	que se complete su fragüe.

- Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm.

- Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista.

- En las mampostería existente y las nuevas paredes se procederá a picar las partes flojas o deterioradas, las que superen el cuarenta por ciento se la picara a fondo dando el correspondiente revoque a nuevo en toda la superficie a tratar; En la parte exterior se realizara:

- Grueso Exterior fratasado al fieltro: El cual se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prescripto anteriormente; se empleará arena fina muy bien zarandeada. Las proporciones del mortero serán 1/4 de cemento; 1 de cal aérea; 1 de cal hidráulica; 5 de arena fina. Se cuidará muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y correcto amurado de rejas, antepechos, babetas, rejillas, etc. que corresponda incorporar con el fin de evitar totalmente los defectos derivados de parches o remiendos posteriores, que no serán admitidos. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado con fratás de madera y cuando el mortero haya evolucionado suficientemente su endurecimiento, se completará el acabado de la superficie pasando el fratás de fieltro embebido en lechada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos.

- Grueso Interior  fratasado al fieltro para aplicar base de pintura epoxi:

- Los jaharros serán ejecutados con mezcla 1/8:1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa), ó 1/8-1-3 (cemento, cal aérea, arena fina). Cuando sea igualmente especificado, serán engrosados estos jaharros para conseguir un mismo plomo, y si fuera también indicado, se formarán buñas de separación.

- Cuando no sean previstas buñas, se deberá realizar como mínimo un pequeño corte a cucharín para obtener un adecuado recorte de la pintura. Para los enlucidos a la cal, se preferirán mezclas pre elaboradas, preparadas y trabajadas siguiendo las instrucciones del fabricante. En caso de ser preparadas en obra, se deberá extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a través de malla fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo y se volverá a zarandear esta mezcla en seco. Según la importancia de las cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas plásticas, en lugar protegido. Las proporciones a emplear estarán en la relación de 1 parte de cal aérea en 2 partes de arena fina. Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un período mínimo de 48 horas.

- Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se soliciten, éste deberá incorporarse en el momento del empleo. Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro previamente fraguado y bien humedecido.

- Terminación al fieltro: Recién una vez que el secado y la consistencia derivada del trabajado con fratás de madera lo admita, serán repasados prolijamente con el fratás de fieltro (fieltro de lana, nunca de esponja plástica), embebido en lechada de cal.

ITEM 6: CONTRAPISO Y CARPETAS

- Contrapisos sobre terreno natural: En el sector de la obra nueva se deberá verificar espesor de contrapiso existente, el cual deberá ser de 18 cm de espesor , si no cumpliera esta condición deberá ejecutarse un nuevo contrapiso con  el espesor adecuado.

- Se realizarán con un espesor mínimo de 18 cm. Previamente se deberá retirar la capa existente. Se realizará previamente a la ejecución del contrapiso, una base de tosca compactada mecánicamente.

- Se deberá ejecutar una carpeta hidrofuga sobre el contrapiso con mortero de cemento hidrófugo, previamente a la realización de la carpeta de asiento o a la colocación de pintura epoxi para el piso.

- El espesor mínimo será de 1 cm. Se deberá tener especial cuidado al solapar la carpeta hidrófuga con el cajón hidrófugo de los muros.

- No se podrá cubrir la capa aisladora horizontal y su empalme con el cajón hidrofugo sin autorización de la autorización de la D.O.

- Carpetas. Se realizarán como base para la colocación de la pintura epoxi que cubrirá todo el solado, con una dosificación 1:1,5:5:8. El espesor mínimo será de 3 cm.

- Sobre el contrapiso del deposito existente se deberá limpiar con agua y ácido rebajado en un litro en diez (10) litros de agua y limpiado a fondo con hidrolavadora. Una vez secado colocar tacurú y poner mortero para realizar la carpeta con hidrofugo.

ITEM 7: ZOCALOS

- Zócalo de cemento: En los muros interiores se hará zócalo sanitario con cemento alisado de 0.10m. Con terminación listo para pintar con epoxi. Este procedimiento se realizara en los dos locales.

ITEM 8: UMBRALES Y SOLIAS

- La unión entre el piso interior y el solado exterior se resolverá a través de una solía o umbral según corresponda de cemento alizado llaneado con revestimiento en epoxi.

ITEM 9: INST. ELECTRICA

- Artefactos de iluminación: Se deberá proveer e instalar los artefactos de iluminación según la ubicación de las bocas que figuran en planos adjuntos. Todas las luminarias tendrán una cubierta de material sintético traslúcida o transparente o bien una rejilla protectora (louver parabólicos dobles para evitar el deslumbramiento). Las lámparas fluorescentes serán del tipo trifósforo, Osram, Philips o similar.

- Se deberá colocar un artefacto de iluminación en la puerta de acceso a los depósitos de 75 watt del tipo vidrio ampolla (tortuga)

- se deberá colocar 2 artefactos de iluminación de emergencia que se ubicaran uno en cada deposito los cuales serán autónomos de iluminación por Led´s y 4 hs de autonomía. Serán de marca Atomlux, Gamasonic o similar. Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo requieran deberán contar con los capacitores necesarios para que no se requiera una posterior corrección de factor de potencia.

- Todos los artefactos estarán comandados desde las llaves de un punto según se indica en plano adjunto.

- Se colocaran 2 tomas corrientes con protección ubicados a 30 cm del nivel de piso terminado.

- Se deberá colocar un tablero seccional con térmica y disyuntor, y unificar los circuitos del deposito existente al nuevo tablero.  El mismo tendrá Puesta a Tierra. Todos los circuitos serán recorridos por un conductor de protección que consistirá en un cable de cobre con aislación de PVC antillama de color verde-amarillo y que responda ala norma IRAM 2183. Mediante él se conectarán al sistema de puesta a tierra a todas las masas eléctricas y a la conexión de los bornes de tierra de los tomacorrientes. En ningún caso la sección del conductor de protección será menor a 2,5 mm².

ITEM 10: TECHO

- Se ejecutará una cubierta de chapa trapezoidal tipo cincalum con estructura de viga varitech o similar, con aislamiento térmico en rollos tipo “rigid-roll” o similar de no menos 50 mm de espesor.

- todos los elementos deberán cumplimentar una correcta aislación hidrofugo  y terminación. Se deberán colocar las bavetas correspondiente, y cualquier otro elemento de herrería, y o trabajo de albañilería necesario para su realización.

ITEM 11: PINTURA

- De la mampostería exterior: previo a la pintura se limpiara la superficie para obtener una terminación perfectamente lisa, sen las paredes existentes se deberá proceder a la limpieza y reacondicionamiento de totalidad de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura tipo látex para exteriores tipo “Recuplast frentes” marca “Sinteplas” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo tres).

- De los tabiques de mampostería interiores y piso interior de ambos locales: Una vez realizados todos los trabajos mencionados en los items anteriores, se procederá a realizar el pintado de todos los tabiques y pisos con pintura epoxi marca “Durfloor” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las manos necesarias para un acabado prolijo, mínimo tres manos.

- De las carpinterías: -Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

ITEM 12: CARPINTERIA

- Se deberá proveer e instalar carpinterías metálicas para exteriores como se detalla a continuación:

- Una puerta de marco de chapa doble BWG Nº 18 inyectada con polipropileno para pared de 0,15 de 1,00m x 2,05m, con cerradura de seguridad con tambor antiganzua: cerrojo superior; bisagras a munición; picaporte y manijón en bronce platil .

- Se proveerán ocho (8) ventanas de aluminio:

color blanco modelo modena o similar en calidad y tecnología:

- Cantidad tres (3) de 1,30x 0,50 y cinco (5) de 1,50x 0,50 con aireador, rejas y mosquiteros.

TEM 13: REFACCIONES

- Se procederá a realizar el retiro de las carpinterías (portón) del deposito existente. En el lugar donde se encontraba; se procederá a realizar una viga de encadena  2 pilotines, levantar pared y colocar carpinterías nuevas, según como se indica en planos adjuntos e items 2,3,4y 5 del área afectada. Se verificara el estado del piso actual y se procederá hacer la carpeta como se indica en el ítem 6 y los trabajos complementarios correspondiente.

- Se deberá abrir un vano de paso entre los dos depósitos una vez concluidos los trabajos del deposito nuevo.

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por El Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico correspondiente.  Se solicta reperesentante tecnico con titulo acorde a los trabajos solicitados, preferentemente maestro mayor de obra y/o arquitecto.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: Treinta (30) días.

- SSe deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4244-8768

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

Lomas de Zamora, 2 de Julio de 2009