ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

OBRA: Impermeabilización de Azotea.

EDIFICIO: Fuero Penal.

UBICACIÓN: Av. 7  e/ 56 y 57.

DTO. JUDICIAL: La Plata

Sistema de Impermeabilización

Descripción General del Sistema

El sistema a emplear será el multicapa Rubber Fields o similar en característica y técnica, consiste en la aplicación de materiales viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distinta granulometría, previa preparación de la superficie a tratar (la cual incluye las babetas, cargas y paramentos especiales) por medio de la aplicación de polirresina.

La terminación del sistema transitable es con la aplicación de pinturas especialmente concebidas para una alta exigencia, las cuales sirven de protección del sistema contra los agentes del medio ambiente.

El objeto del presente tratamiento es un sistema de construcción IN SITU , multicapa, de aplicación en frio, apto para su utilización en cualquier tipo de techo ( losa, chapa galvanizada o fibrocemento).

Preparación de la superficie:

Limpieza de la Superficie.

Se procederá a retirar todo tipo de resto de asfalto, membranas pre armadas pegadas o flotantes, pintura suelta o ampollada, baldosas sueltas, etc, con el objeto de dejar una superficie limpia, firme, uniforme y libre de polvo.

De ser necesario, se hidrolavara la superficie. Típicamente, la adhesión de los materiales a superficies es por una combinación de adhesión mecánica y adhesión química, variando según el tipo de material a emplear, pero la que prevalece es la mecánica. De aquí que sea necesaria una buena limpieza de la superficie. El motivo es construir el sistema sobre base firme, es decir sin restos sueltos que dificulten la adhesión a la superficie a impermeabilizar.

Nota: Para los techos de chapa galvanizada es necesario remover  a lija los sectores donde tengan restos de oxido.

Imprimación de la Superficie.

Con la imprimación se preparara la superficie y maximizara la unión de los materiales a emplear.

La imprimación poseerá una menor viscosidad que el material a emplear, permitiendo de esta manera que el material fluya mas fácilmente dentro de las imperfecciones de la superficie, consiguiéndose entonces mejorar la adhesión química.

Sobre la totalidad de la superficie, se aplicara una capa de imprimación con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0.5 K/m².

Tratamiento en Juntas de Dilatación, rajaduras, fisuras y grietas.

Se rellanaran con espátula con un sellador de caucho.

Tomando la junta como eje, se aplica una capa de poli resina de aproximadamente de 7.5 cm por lado de la rajadura. Colocación de tejido de fibra de vidrio de alta resistencia trenzado ( no soldado entre uniones) Saturación del tejido de fibra de vidrio con poli resina.

Lo buscado, es que este sándwich trabaje a manera de fuelle en la junta, permitiendo los movimientos de la misma.

Nivelación de la Superficie/Mordiente para capas superiores con Polimezcla.

Se ejecutara según determinación de la I.O.  una nivelación con un mortero constituido por polirresina, cemento y árido, en proporción 1:1:3.El pastón se deberá distribuir entre reglas, conformándose los espesores según las necesidades, sin limites mínimos o máximos.

Redondeo de Babetas:

Las babetas deberán formarse de manera de evitar ángulos vivos. Utilizando polimezcla. En este caso de deberá emplear el tratamiento de rajaduras y juntas que deberá continuar por encima de la babeta unos 30 cm aprox.

Impermeabilización de Bocas de Desagüe

Se ejecutara de la misma manera que en la impermeabilización de juntas y rajaduras, desde la unión de losa/desagüe hasta el encuentro del pluvial con el primer caño de bajada.

Entonces empleando el sistema Rubber Fields o similar en característica y técnica, el tratamiento de los desagües es continuo con el resto de la superficie a impermeabilizar, sin ningún tipo de pliegue.

Aislación Hidráulica.

La misma se ejecutara sobre toda la superficie, incluyendo desagues y babetas ( hasta por aproximadamente 15 cm por encima de la losa), incluso si es necesario sobre la totalidad de la pared de carga, juntas con caños de ventilación, etc.

- De Base:

Se aplicara una capa de elastómero, a razón de 2 kg7m² en la totalidad de la superficie.

- Compuesto de Caucho.

Los compuestos están formulados a partir de elastómero, molienda de goma variando su granulometría según la capa a aplicar, aglomerante y aditivos.

El objetivo es formar una alfombra de goma, donde la molienda confiere características de resistencia mecánica a la tracción.

La cantidad de capas de caucho dependerá en gran medida de la transitabilidad necesaria y de la terminación que se le desee dar el sistema. El objetivo de todo  esto es conseguir un gradiente o perfil de absorción de movimiento de la superficie que se impermeabiliza.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

Sobre los Trabajos

ITEM GENERAL.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 1:Impermeabilización en Cubiertas de Chapa:

ITEM 1-1: Retiro de impermeabilización actual:

Se procederá al retiro del tratamiento actual realizado con malla  geotextil y pintura impermeabilizantes que conforma la impermeabilización actual y su retiro y acumulación en volquete.

Sup. estimada: 1.750 m2 (la misma se verificará en obra),(Plano Adjunto)

ITEM 1-2:Relleno de techo de chapa ondulada

Se procederá al relleno de ondas de chapa con compuesto elastomérico con el agregado de isopor, la cual presenta la característica de poseer muy bajo peso y prácticamente no permitir la acumulación de agua en su interior (comparado con otros tipos de relleno), dado que se acumula agua aproximadamente a  la mitad de la misma. Sup. estimada: 1750 m² (la misma se verificará en obra).

ITEM 1-3:Impermeabilización Rubber Fields de tránsito eventual o Similar en Característica y Técnica.

Se procederá a la aplicación del impermeabilizante sobre la superficie tratada, respondiendo al orden de aplicación de los materiales que se detalla a continuación:

- Limpieza de la superficie.

- Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5l/m2.

- Aplicación de capa de elastómero a razón de 2 Kg/m2 en toda la superficie.

- Colocación de geotextil de tipo vial (130gr/m2) en la totalidad de la superficie, cuidando su perfecta saturación con elastómero.

- Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 2 Kg/m2.

- Aplicación de capa de polirresina con arena.

- Aplicación de capa de pintura acrílica color gris, a razón de 0,5 Kg/m2.

Sup. estimada:  1.750 m2 (la misma se verificará en obra)

ITEM 2: Impermeabilización de terrazas:

Se procederá al retiro de la membrana asfáltica y tratamiento posteriores que conforma la impermeabilización actual, así como su tratamiento final sobre volquete. A continuación se procederá a la aplicación del sistema de impermeabilización Rubber Fields o similar en característica y técnica, respondiendo al orden de aplicación de los materiales que se detalla a continuación:

    - Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a   razón de 0,5 Kg/m2.

    - Aplicación de capa de polirresina y árido sobre los cerámicos, como mordiente para las capas superiores.

    - Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2.

    - Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2).

    - Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 2,2 Kg/m2.

    - Aplicación de capa de polirresina y árido.

    - Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, a razón de 0,7 Kg/m2.

    - Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color gris, a razón de 0,5 Kg/m2.

Sup. estimada:  1030 m² (la misma se verificará en obra).(Plano Adjunto).

ITEM 3: Sendas Peatonales con Impermeabilización de Alto Tránsito

Se procederá a la realización de sendas peatonales sobre la impermeabilización realizada en los puntos anteriores con del sistema de impermeabilización Rubber Fields o similar en característica y técnica, respondiendo al orden de aplicación de los materiales y pasos a realizar que se detalla a continuación:

- Limpieza de la superficie.

- Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5l/m2.

- Aplicación de capa de elastómero a razón de 2 Kg/m2 en toda la superficie.

- Colocación de geotextil de tipo vial (130gr/m2) en la totalidad de la superficie, cuidando su perfecta saturación con elastómero.

- Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 2 Kg/m2.

- Coacción de tejido de fibra de vidrio de alta resistencia a la tracción, saturado con revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado.

- Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, a razón de 0,7 Kg/m2.

- Aplicación de capa de pintura acrílica color verde, a razón de 0,5 Kg/m2.

Notas Aclaratorias.

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El contratista deberá presentar folleteria del sistema mencionado, con las características, forma de aplicación y muestra del material.

- Se deberá tener en la obra un libro de órdenes y servicio a disposición de la I.O. para cualquier aclaración que se debiera realizar.

- Estará a cargo de contratista el movimiento o desplazamiento de elementos que se relacionen con la obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la ejecución de los trabajos. Además deberá documentar fotográficamente los sectores del edificio, antes y después de realizados los trabajos. Los cuales serán entregados a la Inspección de Obras.

- Se exige representante técnico, el cual deberá estar a  disposición, ya sea para consultas o inquietudes de la Inspección de Obra,  en el horario diario de realización de los trabajos mencionados.

- Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo solicitado serán medidos por la inspección y/o supervisión de obra por periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de la medición realizada, a los fines de la certificación. El CONTRATISTA presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra.

- Plazo de Obra: cuatro (4) meses. Descontando los días de lluvia y aquellos de humedad en los que no se pueda aplicar el material por cuestiones de secado.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL